### 9. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE I PAROIZOLACYJNE

9.1.  WSTĘP

9.1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, wodoszczelnych, paroizolacyjnych.

9.1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 9.1.1.

9.1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują:

a) izolacje wodoszczelne

9.1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podano w „ Wymaganiach ogólnych” STO pkt. 1.3.

9.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zaleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymagania ogólne” pkt. 4.

9.2.  MATERIAŁY

9.2.1. Wymagania ogólne

a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego

stosowania w budownictwie.

b) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany

w normach państwowych i świadectwach ITB.

c) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w

kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:

- stanu podłoża,

- temperatury,

- wilgotności.

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji

projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

9.2.2. Wymagania szczegółowe

- izolacja natryskowa na bazie polimocznika

- Szpachlówka cementowo – epoksydowa nie gorsza niż  ECC Sikagard 720 EpoCem

Trójskładnikowa, wyrównawcza, wodoszczelna, szpachlówka przeznaczona do szpachlowania lub szlamowania podłoży mineralnych, szczególnie przy stałym obciążeniu kondensatem i wodą oraz w środowisku agresywnym o właściwościach:

- wytrzymałość na ściskanie 			- 46,9 MPa,

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 	- 6,4 MPa,

- wytrzymałość na odrywanie			- 4,4 MPa,

- współczynnik dyfuzji pary wodnej dla 		- 257/ Sd=0,25 m

- współczynnik nasiąkliwości wodą 		- 0,03 kg/m2 x h0,5 ,

- grubość warstwy					- 3 mm.

Warstwa szpachlująca – szlamująca jest konieczna dla zamknięcia porów i innych nierówności w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelności izolacji. Poprzez właściwości buforowe umożliwia również wykonywanie warstwy izolującej już po 3 dniach od zabetonowania. Umożliwia nanoszenie powłoki izolacyjnej po 1 dniu od szpachlowania. Odcina powłokę izolacyjną od podciągania wilgoci od podłoża betonowego – przy zakładanej grubości nominalnej.

- Warstwa gruntująca nie gorsza niż Sikafloor 161

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania zagruntowań, zapraw wyrównawczych, warstw pośrednich i jastrychów żywicznych.

Wytrzymałość na ściskanie: ~ 45 N/mm2 (28 dni / +23°C / 50% w.w.) (EN 13892-2)

Wytrzymałość na zginanie: ~ 15 N/mm2 (28 dni / +23°C) (EN 13892-2)

Twardość: Shore D 76 (7 dni / +23°C / 50% w. w.) (DIN 53 505)

- Powłoka izolacyjna nie gorsza niż Sikalastic 841 ST

Nakładana natryskiem powłoka izolująca na bazie polimocznika (polyurea)

Właściwości/Zalety :

- bardzo szybkie utwardzanie;

- prawie natychmiastowe oddanie do użytku po wykonaniu;

- możliwość stosowania w temperaturach od -15°C do 70°C;

- zachowuje właściwości przy stałej temperaturze od -30°C do 120°C;

- 100% części stałych; zero emisji LZO;

- doskonałe właściwości przenoszenia zarysowań podłoża;

- powłoka odporna na promienie UV;

- doskonałe właściwości ochrony przed korozją – gładka i szczelna powierzchnia.

Właściwości mechaniczne i fizyczne

Wytrzymałość przy rozciąganiu  > 15 N/mm2

Twardość Shore D   ~ 45 do 50

Wydłużenie przy zerwaniu  375 do 425%

Odporność na ścieranie  < 15 mg (CS 17/1000/1000)  Badanie wg Tabera

Grubość warstwy 3 mm

9.3. SPRZĘT

9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3.

Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót.

9.4. TRANSPORT

9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4.

9.4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°c. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Warunki składowania:

Materiał  nie  powinien  być wystawiony  na  bezpośrednie  działanie   promieni słonecznych i składowany w temperaturze nieprzekraczającej +30°c,

9.5.  WYKONANIE ROBÓT

9.5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót hydroizolacyjnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych wykonawca i inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pyłu i mleczka cementowego. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od + 8°c i niższa od + 30°c. W przypadku konieczności wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza, roboty należy przeprowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest kładzenie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

9.5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°c i jednocześnie co najmniej 3°c powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%.

9.5.3. Przygotowanie i gruntowanie podłoża

Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni ma szczególne znaczenie. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:

- Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń,

- Usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub groszkowanie,

- Usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem,

- Podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 mpa (wg pn-92/b-01814), a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 mpa wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg  pn-92/b-01814). Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według zasad określonych przez inspektora.

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami bitumicznymi  lub żywicami epoksydowymi zalecanymi przez producenta materiałów hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:

- Należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inżyniera,

- Beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego lub co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu  do gruntowania żywicy epoksydowej,

- Powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie,
zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania kałuż) tak, aby na powierzchni nie pozostawała powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,2 l/m2,

- W przypadku nakładania gruntu żywicznego należy świeżo zagruntowane podłoże wysypać suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,5 mm,

Żywiczne preparaty gruntujące są rozlewane na podłożu i równomiernie rozprowadzane za pomocą gumowego zgarniaka, a następnie rolowane wałkiem futrzanym w celu usunięcia rozlewisk i kałuż.

Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha, co wymaga najczęściej 24 godzinnego odstępu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej. W pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych.

Przed   ułożeniem   warstwy   izolacyjnej   nie   dopuszcza   się   ruchu   pieszego   po

Zagruntowanych powierzchniach.

9.5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na co najmniej jedną zmianę roboczą. Należy sprawdzić czy:

- Przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, wygląd   zgodny z wymaganiami przedmiotowej normy lub świadectwa dopuszczenia  dotyczącego danego materiału,

Należy używać wyłącznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakości. Używany materiał nie powinien mieć przekroczonego okresu gwarancji. Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. Za jakość wbudowywanego materiału odpowiada wykonawca.

9.5.5. Wykonanie izolacji wodoszczelnej

Podłoże pod warstwę gruntującą i właściwą izolację powinno być suche (wilgotnośc masowa nie więcej niż 4%) i czyste (bez luźnych ziaren, kurzu itp.). Podłoże pod warstwę szpachlowo-buforową powinno być wcześniej nawilżone do stanu matowo-wilgotnego.

Powierzchnia powinna być lekko szorstka a jej wytrzymałość na odrywanie powinno spełniać wymaganie min 1.5 MPa. Zaleca się przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnię betonową oczyścić przez piaskowanie. Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. Krawędzie ostre należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić

Mieszanie poszczególnych składników materiałów do szpachlowania i gruntowania należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta.

Szpachlówkę rozprowadzać na podłożu metoda ręczna przy użyciu pac ząbkowanych i a następnie prostych – w dwu cyklach roboczych. Przy zastosowaniu natrysku można układać od razu cała warstwę z końcowym zatarciem powierzchni – wymaga to wstępnego związania materiału. Podczas przycierania nie wolno stosować wody. Grubość nominalna warstwy szpachlowej powinna wynosić 3 mm.

Do nanoszenia warstw gruntujących można przystąpić gdy wilgotność masowa warstwy szpachlowej osiągnęła poniżej 4% - ok. 48 godz. w temp. 20 stopni C.

Warstwa gruntującą nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku upewniając się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, po naniesieniu pierwszej warstwy zastosować obsypkę piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 – 0,7 mm w ilości ok. 2,0 kg/m2.

Po związaniu pierwszej warstwy nanosi się druga warstwę gruntująca już bez obsypki piaskowej. Odstęp pomiędzy operacjami gruntowania powinien wynosić 1 dobę lub ok. 2 godz. w przypadku zastosowania przyspieszacza.

Wykonywanie właściwej warstwy izolacyjnej może rozpocząć się po 1 dobie lub lub ok. 2 godz. w przypadku zastosowania przyspieszacza .

Mieszanie materiału elastycznej warstwy izolacyjnej odbywa się w stosunku: Składnik A : Składnik B = 50 : 50 (objętościowo). Dozować i mieszać należy odpowiednim sprzętem do wykonywania natrysku na gorąco materiałem dwuskładnikowym. Obydwa składniki muszą być podgrzane do temperatury w przedziale +60°C do +70°C. Dokładność dozowania i mieszania musi być kontrolowana odpowiednim sprzętem pomiarowym. Stosowany sprzęt do dozowania i natrysku musi w pewny sposób zapewnić właściwe ciśnienie i ciepło z uwzględnieniem długości przewodów łączących.

Powłoka izolacyjna w żadnym przypadku nie może być rozcieńczana.  Składniki B materiału  należy wstępnie wymieszać w mieszarce, aż do uzyskania jednorodności materiału i jego koloru.

Przed rozpoczęciem prac natryskowych sprawdzić wilgotność względną powietrza i punkt rosy.

Unikać kondensacji! Podłoże i nieutwardzony materiał muszą być zawsze co najmniej 3°C powyżej punktu rosy, co ogranicza ryzyko kondensacji lub tworzenia się pęcherzyków w świeżo wykonanej powłoce.

Docelowa grubość właściwej warstwy izolacyjnej uzyskiwana jest w kilku następujących bezpośrednio po sobie cyklach natrysku i powinna docelowo wynosić 3 mm. Grubość tę należy na bieżąco kontrolować. Powłoka powinna być gładka dopuszczalne są lokalne pozostałości tzw. suchego natrysku na granicach obszarów roboczych.

Styki robocze powinny być zaplanowane i odpowiednio wcześniej pokryte na zakład żywicą gruntującą.

Najbardziej optymalne warunki podczas prac gruntujących i nakładania izolacji natryskowej:

Temperatura podłoża - Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia -  Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Wilgotność podłoża - Maksimum 4% wagowo,

Wilgotność względna powietrza - Maksimum 80 %

Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa  od temperatury punktu rosy.

Prawidłowo wykonane zabezpieczenie powierzchniowe powinno spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość na odrywanie  (pull-off)

wartość średnia         ( 1,5 MPa

wartość minimalna     > 1,0 MPa

Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 250 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu.

9.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9.6.1. Zasady ogólne

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami inżyniera.

Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.

Zakres badań prowadzonych przez wykonawcę na budowie:

- Badania przed rozpoczęciem robót,

- Badania w trakcie wykonywania robót,

- Badania odbiorcze po wykonaniu robót.

9.6.2. Zakres kontroli jakości

Zakres kontroli jakości sprawdzany  jest  za pomocą poniższych badań laboratoryjnych :

- Jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego,

- Jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych    w    odpowiednich    normach    przedmiotowych    lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

- Jakość materiałów hydroizolacyjnych.

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

9. 6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości  używanych materiałów    hydroizolacyjnych    z    wymaganiami    podanymi    w    świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobacie technicznej IBDiM) oraz zgodność z wymaganiami p.2.2. Niniejszej specyfikacji technicznej. Należy sprawdzić:

- Grubość materiału,

- Wytrzymałość na zerwanie,

- Wydłużenie przy zerwaniu,

- Nasiąkliwość,

- Przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem,

- Odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych,

9.6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace:

- Przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej,

- Zagruntowanie podłoża,

- Wykonanie   warstwy   hydroizolacji,   zwłaszcza   zakończenia   na   krawędziach, dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, obróbki   wokół  wpustów,   przy   dylatacjach   i innych miejscach szczególnych.

- Wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

9.6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm.

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego 50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczeń wg pn-92/b-01814.

Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa.

Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest wyższa od wymaganej, wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez inspektora metodę.

9.6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem, (wielkość zakładów, dokładność przyklejania), zabezpieczenia szczelin  dylatacyjnych i osadzania urządzeń odwadniających.

9.6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. W przypadku wątpliwości, inżynier może nakazać wykonanie badania niszczącego w wybranych punktach wg procedur IBDiM.

Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń inżyniera.

9.7.  OBMIAR ROBÓT

9.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne” pkt.7.

9.7.2. Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i pionowej i uwzględnia wszystkie wymienione elementy składowe robót opisane powyżej.

Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacją.

9.8.  ODBIÓR ROBÓT

9.8.1. Ogólne zasady odbiorów robót

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania

z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- pełną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badan dotyczących prawidłowości wykonania robót izolacyjnych były pozytywne.

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych.

W ramach odbioru robót izolacyjnych należy odebrać:

- warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych

- po przygotowaniu podłoża pod izolacje

- po wykonaniu każdej izolacji

W ramach w/w robót należy sprawdzić:

a) materiały,

b) wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu,

c) spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek,

d) ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem

e) szczelność izolacji

f) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.9.1. Ogólne warunki płatności:

Ogólne warunki płatności podane są w ST pkt.9.

9.9.2. Cena jednostkowa:

Płatność za 1m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

− przygotowanie stanowiska roboczego,

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji

− wykonanie warstwy gruntującej,

− wykonanie izolacji,

− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,

− wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

− przeprowadzenie niezbędnych badan,

− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru.

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| Pn-92/b-01814 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok ochronnych. |
| --- | --- |

- Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000r               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, (dz. U. Z 200r. Nr 63. Poz. 735)